| Rédacteur |  |  |  | Vérificateur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Service Méthodes | Nom Rtima Mohamed |  |  | Service Qualité | Nom Akaichi Heni |
| CREATION / MODIFICATION |  |  |  |  |  |
| FINALITE DE LA CREATION /MODIFICATION : |  | Amélioration de processus de soudure connexion |  |  |  |
| ORIGINE : |  | Soudage connexion n’est pas conforme ce qui engendre problème a la continuité intercellulaire batterie |  |  |  |
| DESCRIPTION : |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTS ASSOCIES |  |  |  |  |  |
| Liste des documents modifiés ou créés par rapport à l’édition précédente |  |  |  |  |  |
| APPROBATION Achref Riahi |  |  | SERVICE Responsable Qualité |  |  |

- SOMMAIRE

- Objet3

- Domaine d’application 3

- Abréviation et définition3

- Description4

- Responsabilités 7

## Application7

## Mise à jour7

- Objet :

La présente instruction a pour objet de définir la méthode de réglage et contrôle la fiabilité de soudure connexion

- Domaine d’application :

Cette instruction s’applique au niveau de l’atelier montage juste après le passage par la machine de test court-circuit.

- Abréviation et définition

Electrode : C'est l’outil à utiliser pour souder les connexions straps es batteries.

- Réglage position Pinces électrodes

A

B

C

Fermer la pince a vide et régler la distance entre les électrodes selon la formule suivante afin d’avoir un serrage bien régulier sur les connexions.

A= B-C-1

A : Fermeture a vide pince électrode

B : distance extrémités straps

C : épaisseur paroi bac batterie

| Type batterie | A (+0.2mm) | B (+0.2mm) | C (+0.2mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Série L | 7 | 10 | 1.8 |
| Série M | 7 | 10.2 | 2.2 |
| Série J | 9 | 12.7 | 2.7 |
| Série Asiatique | 7 | 10 | 1.8 |

- Description

| Etape N° | Qui ? | Quoi ? | Où ? | Quand ? | Comment ? | Combien ? | Pourquoi ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opérateur | *Contrôler état des électrodes *Régler la distance entre les électrodes à vide comme indiqué précédemment selon la formule | A la tête de pince soudure | Avant la soudure |  | Chaque heure de travail | S'assurer de la propreté et aspect d’électrode |
| Etape N° | Qui ? | Quoi ? | Où ? | Quand ? | Comment ? | Combien ? | Pourquoi ? |
| 2 | Opérateur | *Sans courant réaliser une opération de soudage et contrôler la cercle empreinte électrode au strap. Si les deux cercles sont coaxiaux donc remettre le courant et commencer la soudure *Contrôler le diamètre du cercle intérieur de l’empreinte soudure doit être entre 3 à 5 mm | Sur tapis roulante de la machine | Avant la soudure | 3 à 5 mm | Chaque changement Chaque heure de travail | Assurer la protection contre la corrosion |

- RESPONSABILITES

  - APPLICATION

Le service Production, en collaboration avec le service Qualité et Méthode, sont responsables de l’application de cette instruction.

  - MISE A JOUR

La mise à jour de ce document est sous la responsabilité du service Méthode en collaboration avec les services Qualité et Production.