	

	GAMME DE FABRICATION
	REF.
	GDT041

	
	Testeur d’étanchieté Ligne 1
	REVISION
	04

	
	
	DATE ETAB.
	19/02/2020



	Type batteries
	
Pression (mbar)

	Stabilité pression d’essai
	Temps de test (s)
	Type de test
	PDC  (mbar)

	L1 / NS40
	150 ± 10
	
2-3

	
2-3

	Double  (3x2)

	10


	NS60/L2/ D23
	170 ± 10
	
	
	
	

	L3 
	  200 ± 10
	
	
	
	

	L4 / L5 
	  230 ± 10
	
	
	
	

	M10 / D26
	210 ± 10
	
	
	
	

	M11 / D31
	230 ± 10
	
	
	
	

	M12 / L6
	250 ± 10
	
	
	
	

	M14
	270 ± 10
	
	
	
	

	M15
	300 ± 10
	
	
	
	

	M16
	320 ± 10
	
	
	
	


	
	Etabli par
	Revue par
	Validé par

	Nom & Prénom
	
	
	

	Signature
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