	

	GAMME DE FABRICATION
	REF.
	GDT041

	
	Testeur d’étanchieté JinXing Equipment Ligne 3
	REVISION
	00

	
	
	DATE ETAB.
	22/12/2020



	Type batteries
	
Pression (KPA)

	Pression inférieur  limite (KPA)
	Stabilité pression d’essai
	Temps de test (s)
	Type de test
	PDC  (KPA)

	L1 / NS40
	15 ± 1
	14.5
	5

	5

	Double  (3x2)

	1


	NS60/L2/ D23
	17 ± 1
	16.5
	
	
	
	

	L3 
	  20 ± 1
	19.5
	
	
	
	

	L4 / L5 
	  23 ± 1
	  22.5
	
	
	
	

	M10 / D26
	21 ± 1
	20.5
	
	
	
	

	M11 / D31
	23 ± 1
	22.5
	
	
	
	

	M12 / L6
	25 ± 1
	24.5
	
	
	
	

	M14
	27 ± 1
	26.5
	
	
	
	

	M15
	30 ± 1
	29.5
	
	
	
	

	M16
	32 ± 1
	31.5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	Etabli par
	Revue par
	Validé par

	Nom & Prénom
	Rtima Mohamed
	Akaichi Heni 
	Riahi Achref 

	Signature
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