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I. Objet :  
La présente instruction a pour objet de définir la longueur du séparateur au machine enveloppeuse afin d’éviter le problème de court-circuit sur éléments et problèmes retrait séparateur qui touche la durée de la vie de la batterie.

II. Domaine d’application : 
Cette instruction s’applique au niveau de l’atelier montage au niveau machine enveloppeuse. 



III. Abréviation et définition
Séparateur : C'est une bande en matière isolante qui enveloppe la plaque positive pour éliminer les courts-circuits.















IV. Description 
A l'aide du gabarit de contrôle, l'opérateur doit vérifier la longueur des enveloppes à chaque démarrage et 1 fois par heure, en tenant compte des valeurs du tableau

	Batterie
	Type plaque
	Conception
	B (mm)
	L(mm)

	L1B
	Pb+/Pb-
	4/4
	7

	224

	L1
	
	4/4
	
	

	L2B
	
	5/5
	
	

	L2
	
	5/5
	
	

	L3B
	
	6/6
	
	

	L3
	
	6/6
	
	

	L5
	
	8/8
	
	

	M10
	PM+/PM-
	5/5
	
	274

	M11
	
	7/7
	
	

	M12
	
	7/7
	
	

	M14
	PM+S/PM-S
	8/9
	
	

	M15
	
	9/10
	
	

	M15S
	
	11/12
	
	

	M15SMF
	
	11/12
	
	

	M16
	B14+/B13-
	12/13
	
	

	M16 MF
	
	13/14
	
	

	MR200
	
	13/14
	
	

	D23
	
	4/5
	
	

	D26
	PM+/PM-
	5/6
	
	

	D31
	
	7/8
	
	

	NS40
	E115+/E115-
	4/5
	
	268

	NS60
	
	5/6
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V. RESPONSABILITES
A. APPLICATION
Le service Production, en collaboration avec le service Qualité et Méthode, sont responsables de l’application de cette instruction.

B. MISE A JOUR
La mise à jour de ce document est sous la responsabilité du service Méthode en collaboration avec les services Qualité et Production.
            I163-00
Ce document est la propriété de SNA NOUR et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.
Seul l’original informatique de ce document fait foi
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