| Rédacteur |  |  |  | Vérificateur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Service Méthodes | Nom Rtima Mohamed |  |  | Service Qualité | Nom Akaichi Heni |
| CREATION / MODIFICATION |  |  |  |  |  |
| FINALITE DE LA CREATION /MODIFICATION : |  | Amélioration de processus d’enveloppage des plaques |  |  |  |
| ORIGINE : |  | Problème longueur séparateur insuffisant qui engendre court-circuit des éléments |  |  |  |
| DESCRIPTION : |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTS ASSOCIES |  |  |  |  |  |
| Liste des documents modifiés ou créés par rapport à l’édition précédente |  |  |  |  |  |
| APPROBATION Gatri Imen Achref Riahi |  |  | SERVICE R&D Resp Qualité |  |  |

- SOMMAIRE

- Objet3

- Domaine d’application 3

- Abréviation et définition3

- Description4

- Responsabilités 7

## Application7

## Mise à jour7

- Objet :

La présente instruction a pour objet de définir la longueur du séparateur au machine enveloppeuse afin d’éviter le problème de court-circuit sur éléments et problèmes retrait séparateur qui touche la durée de la vie de la batterie.

- Domaine d’application :

Cette instruction s’applique au niveau de l’atelier montage au niveau machine enveloppeuse.

- Abréviation et définition

Séparateur : C'est une bande en matière isolante qui enveloppe la plaque positive pour éliminer les courts-circuits.

- Description

A l'aide du gabarit de contrôle, l'opérateur doit vérifier la longueur des enveloppes à chaque démarrage et 1 fois par heure, en tenant compte des valeurs du tableau

| Batterie | Type plaque | Conception | B (mm) | L(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1B | Pb+/Pb- | 4/4 | 7 | 224 |
| L1 |  | 4/4 |  |  |
| L2B |  | 5/5 |  |  |
| L2 |  | 5/5 |  |  |
| L3B |  | 6/6 |  |  |
| L3 |  | 6/6 |  |  |
| L5 |  | 8/8 |  |  |
| M10 | PM+/PM- | 5/5 |  | 274 |
| M11 |  | 7/7 |  |  |
| M12 |  | 7/7 |  |  |
| M14 | PM+S/PM-S | 8/9 |  |  |
| M15 |  | 9/10 |  |  |
| M15S |  | 11/12 |  |  |
| M15SMF |  | 11/12 |  |  |
| M16 | B14+/B13- | 12/13 |  |  |
| M16 MF |  | 13/14 |  |  |
| MR200 |  | 13/14 |  |  |
| D23 |  | 4/5 |  |  |
| D26 | PM+/PM- | 5/6 |  |  |
| D31 |  | 7/8 |  |  |
| NS40 | E115+/E115- | 4/5 |  | 268 |
| NS60 |  | 5/6 |  |  |

- RESPONSABILITES

  - APPLICATION

Le service Production, en collaboration avec le service Qualité et Méthode, sont responsables de l’application de cette instruction.

  - MISE A JOUR

La mise à jour de ce document est sous la responsabilité du service Méthode en collaboration avec les services Qualité et Production.