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	Opération : Lingotage 


	Produit : 
Plomb allié lingoté
	Référence : PbSb 3.4, PbSb1.7,

Pb-Ca (+), Pb-Ca (-), Pb doux , 

Pb Ca Wirtz

	Machine : Creusets Lingotage  (1)
                  (2), (3)
	
	


Paramètres de fabrication :
	Paramètres
	Pb Sb 3.4
	PbSb1.7
	Pb-Ca (+)
	Pb-Ca (-)
	Pb doux

	Couleur
	Jaune
	Blanc
	Rouge
	Vert
	Bleu

	T°C de fusion
	400°C ( 5°C
	400°C ( 5°C
	-
	-
	-

	T° C décuivrage
	340 ( 10°C
	340 ( 10°C
	340 ( 10°C
	340 ( 10°C
	340 ( 10°C

	T°C brassage
	480 ( 10°C
	480 ( 10°C
	480 ( 10°C
	48 0( 10°C
	480 ( 10°C

	T°C ajout étain
	400°C ( 5°C
	400°C ( 5°C
	500°C ( 5°C
	500°C ( 5°C
	-

	T°C ajout Arsenic
	400°C ( 5°C
	400°C ( 5°C
	-
	-
	-

	T°C ajout Antimoine
	400°C ( 5°C
	400°C ( 5°C
	-
	-
	-

	T°C ajout Sélénium
	480°C ( 5°C
	480°C ( 5°C
	-
	-
	-

	T°C ajout Aluminium
	-
	-
	620°C ( 5°C
	620°C ( 5°C
	-

	10-T°C ajout Calcium
	-
	-
	630°C ( 5°C
	630°C ( 5°C
	-

	11-T°C de lingotage
	400°C( 5°C
	400°C ( 5°C
	600°C ( 5°C
	600°C ( 5°C
	400°C ( 5°C


Remarque :   
· Agitation après ajout  Se de 15 min.  

· Le tonnage finale de la palette au moment de conditionnement dans le tableau caractéristiques produits « max 1500kg ».
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Caractéristiques produits :
	Composition
	PbSb 3.4
	PbSb 1.7
	Pb-Ca (+)
	Pb-Ca (-)
	Pb doux

	%  Sb
	3.3 % à 3.5 %
	1.65 % à 1.80 %
	Max 0.001 %
	Max 0.001 %
	Max 0.001 %

	% Sn
	0.27 % à 
0.29 %
	0.09 % à 
0.11 %
	1 % à 
1.05 %
	0.30 % à 
0.35 %
	Max 0.001 %

	% As
	0.11 % à
 0.13 %
	0.13 % à 0.15 %
	Max 0.001 %
	Max 0.001 %
	Max 0.001 %

	% Se
	0.010 % à 0.015 %
	0.024 % à 
0.030 %
	-
	-
	-

	%Al
	Max 0.001 %
	Max 0.001 %
	0.015 % à 

 0.020 %
	0.015 % à
 0.020 %
	Max 0.001 %

	% Ca
	Max 0.001 %
	Max 0.001 %
	0.09 % à 0.10 %
	0.11 % à 0.13 %
	Max 0.001 %

	% Cu
	Max 0.025 %
	Max 0.025%
	Max 0.002 %
	Max 0.002 %
	Max 0.001 %

	% Bi
	-
	-
	-
	-
	Max 0.03 %

	Poids de lingotage
	26 à 28 Kg
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Caractéristiques produit : PbCa Wirtz
	Composition
	Concentration


	%  Ca
	0.10 % à 0.12 %

	% Sn
	0.55 % à 0.65 %

	% Al
	0.015 % à 0.020 %

	% Sb
	Max 0.001%

	%As
	Max 0.001%

	% Cu
	Max 0.001%

	% Bi
	Max 0.030%

	% Ag
	Max 0.008%

	% Zn
	Max 0.001%

	% Fe
	Max 0.001%

	% Ni
	Max 0.002%

	% Cd
	Max 0.001%

	% Te
	Max 0.002%

	Poids de lingotage
	26 à 28 Kg
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