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1- Objet :   
Définir la méthode à suivre pour la fabrication des différents alliages de plomb objet  de la gamme de fabrication  GDT001 (lingotage).
2- Domaine d’application :

Cette instruction est appliquée dans la ‘zone de lingotage’ de l’atelier fonderie.
3- Référence :

Internes
4- Vocabulaire, abréviation et terminologie :

Creuset  Antimoine : N°1
Creuset  Calcium : N°2
5- Description :

5-1 Le plomb fondu est déchargé du four et coulé dans un saumon de 1500 kg.
 Ce saumon est placé dans un creuset muni d’un mélangeur à hélice.

Les deux creusets de lingotage ont une capacité de 25 tonnes.
La température de fusion étant de 350°C. Après fusion complète, on ajoute 1 kg de brai et on procède à l’écumage des oxydes (1er affinage).

5-2 
Après écumage on procède à la préparation des différents alliages conformément aux étapes décrites dans le tableau suivant :

Pour Pb1.7 et Pb 3.2
	Chronologie opération
	Opération
	Température


	Observations

	1

	1er  affinage
	350°C ± 10°C
	Fusion le saumon de 1500 kg puis un 2ème affinage avec 1 kg de braie.

Faire l’affinage avec le brai jusqu'à épuisement des crasses.

Prélèvement d’un échantillon pour analyse.



	2
	Décuivrage
	350°C ± 10°C


	Ajout du souffre et du brai puis mélange jusqu’a transformation d’oxyde


	3
	Ajout Etain (Sn)
	400°C ± 10°C
	Ajout de l’étain puis agitation jusqu'à dissolution complète



	4
	Ajout Arsenic  (As)
	400°C ± 10°C
	Ajout de l’arsenic puis agitation jusqu'à dissolution complète.
Maintenir la température à 400°C.



	5
	Ajout Antimoine (Sb)
	400°C ± 10°C
	Ajout de l’antimoine agitation jusqu'à dissolution complète



	6
	2ème Affinage
	400°C ± 10°C
	Agitation pendant 10 minutes ( formation d’oxyde à la surface qu’on élimine par écumage sans brai.



	7
	Ajout Sélénium (Se)
	480°C ± 10°C
	L’ajout du Sélénium se fait à une température égale à  480°C ± 10°C  en papier aluminium par quantité de 300g. Agiter pendant 15 minutes à la même température.

En cas d’ajout pour correction, les ajouts se font sans écumage et avec une agitation de 5 minutes minimum.

Maintenir la température  inférieure ou égale à 480 °C.



Pour PbCa :

	Plomb Doux

	Chronologie opération
	Opération
	Température


	Observations

	
	1


	1er  affinage
	350°C ± 10°C
	Fusion le saumon de 1500 kg puis un 2ème affinage avec 1 kg de braie.

Faire l’affinage avec le brai jusqu'à épuisement des crasses.

Prélèvement d’un échantillon pour analyse.



	
	2
	Décuivrage
	350°C ± 10°C


	Ajout du 5kg souffre et du 2kg brai puis mélange jusqu’a transformation d’oxyde


	
	3
	Brassage


	480°C ± 10°C


	Ajout 25kg de soude (laisser la soude se mélange pendant quelques secondes) puis ajouter 12 kg de nitrate sur quatre reprises (3kg chaque reprises) continuer le mélange jusqu'à avoir une poudre jaunâtre sèche puis écumer.
Après avoir terminé le nombre des opérations de brassage déterminé par le contrôleur qualité, un échantillon est prélevé pour analyse au laboratoire.


	Plomb Calcium
	4
	Ajout Etain (Sn)
	480°C ± 10°C
	Ajout de l’étain puis agitation jusqu'à dissolution complète.


	
	5
	Ajout Aluminium (Al)

	600°C  ±10°C
	Ajout de l’aluminium puis agitation jusqu'à dissolution complète.

Maintenir la température à 600°C.


	
	6
	Ajout calcium (Ca)
	600°C ± 10°C
	Ajout de calcium agitation jusqu'à dissolution complète.
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