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1- Objet :

Définir les modes et les moyens de marquage et stockage des lingots de plomb allié, plomb doux, plomb calcium, PbSb1.7%  et le PbSb3%  après lingotage.
2- Domaine d’application :

Cette instruction est appliquée dans la zone de lingotage de la fonderie.
3- Référence :

Internes
4- Vocabulaire, abréviation et terminologie :

Pb : Plomb

Sb : Antimoine

Sn : Etain

Se : Sélenuim 
Ca : Calcium
Al : Aluminium
As : Arsenic 

5- Description :

5-1 Marquage des Lingots :
Les lingots de plomb sont poinçonnés après lingotage par l’opérateur. La référence poinçonnée représente le N° de lot (numéro chronologique). A chaque creuset de lingotage correspond un numéro de lot.
L’opérateur procède, après acceptation qualité et retour du bulletin d’analyse interne extrait de la spectroscopie G.N.R, au marquage couleur avec de la peinture conformément au tableau suivant :
	Type d’alliage


	Couleur marquage
	Destination

	PbSb 3%


	Jaune
	Grille /COS

	PbSb 1.7%


	Blanc
	Grilles

	Plomb Calcium positive


	Rouge
	STRIP

	Plomb Calcium négative


	Vert
	STRIP

	Plomb doux  99.97%
	Bleu
	Oxyde

	Type d’alliage


	Couleur marquage
	Destination

	PbCa wirtz


	Orange
	Grille coulée


5-2 Stockage  des Lingots :

Le plomb allié, plomb doux, plomb calcium, PbSb1.7%  et le PbSb3% en fusion sont pompés dans des lingotières. Après refroidissement, les lingots sont disposés les uns sur les autres par rangées sur des palettes euro de quantité maximale 3000kg. Chaque palette est identifiée par un numéro de lot propre au minimum sur six (6) lingots de la rangée supérieure à chaque creuset.
L’opérateur procède ensuite au marquage couleur correspondant au type d’alliage préparé.
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