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1- Objet :

Définir la méthode à suivre dans le cas où le vieux plomb ( Pb80 ) contient de l'étain ( > 0,1 % ).
2- Domaine d’application :

Cette instruction est appliquée dans la zone Fonderie.
3- Références :

Internes
4- Vocabulaire, abréviation et terminologie :

RAS.
5- Description :

5-1  Chauffer la charge du creuset jusqu'à 400°C. Effectuer un brassage

5-2  Refroidir la coulée jusqu'à 350°C, ajouter 2 kg de brai, faire un brassage et écumer. Refaire les opérations 5-1  et  5-2  une deuxième fois.  Prélever un échantillon pour analyse au laboratoire. Si la teneur en étain est toujours supérieure à 0,1 %, procéder de la manière suivante :

5-3  Elever la température du creuset à 450°C, puis ajouter 5 kg de soude caustique en paillettes et 250 g de nitrate de sodium ( NaNO3 ). Pour cette opération, le port des lunettes protectrices est obligatoire ). 

5-4  Brasser doucement.

5-5  Ecumer l’écume solide qui se forme. Cette écume entraîne l’étain et une partie de l’antimoine contenus dans le plomb d’œuvre.

5-6  Faire deux écumages successifs avec 2 kg de brai. Ecumer.
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