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1- Objet :

Décrire la méthode de dosage du plomb dans les scories.
2- Domaine d’application :

Cette instruction est appliquée au laboratoire et concerne les scories stockées après la réduction 

dans les fours.
3- Référence :

Internes
4- Vocabulaire, abréviation et terminologie :

RAS
5-Description :

PRINCIPE  :

Le plomb est séparé de l'insoluble et transformé en sulfate qui est redissous dans l'acétate d'ammonium et titré avec EDTA.

REACTIFS  :

            Acide chlorhydrique  HCl  cc

            Acide nitrique  HNO3 cc

            NH4OH

            Acétate d' ammonuim CH3COONH4  20 %  +  5 % acide acétique CH3COOH

            Etylène-diamine tétracétique EDTA  ( 16,7 g/l )

MODE OPERATOIRE  :

Peser 1 g de scorie finement broyée. 

Ajouter 20 ml HCl cc. Faire bouillir 15 mn. Ajouter 20 cc HNO3 cc et aller à sec.

Reprendre par 20 ml HCl. Aller à sec.

- Ajouter 20 ml HCl, aller à vapeurs abondantes jusqu'à détachement du précipité.

- Ajouter 75 ml H2O chaude et faire bouillir.

- Filtrer à chaud. Dans le filtrat, ajouter du NH4OH jusqu'à milieu franchement ammoniacal.

- Faire bouillir, laisser déposer le précipité de fer qui entraîne avec lui le plomb sous forme d’hydroxyde.

- Filtrer. Laver le précipité deux fois avec une solution d’eau déminéralisée et d’ammoniaque et 2 fois avec eau déminéralisée chaude

- Faire entraîner le précipité formé dans le bêcher par jets de pissette

- Laver le filtre avec un mélange d’eau déminéralisée et de l’acide sulfurique H2SO4 bouillant ( 20 ml H2O + 10 ml H2SO4 cc )

- Porter à ébullition le plomb précipité sous forme de PbSO4.  Laisser déposer une nuit et filtrer sur filtre lent

- Procéder ensuite comme pour le dosage des sulfates.

	Ce document est la propriété exclusive de la Société Tunisienne de l’Accumulateur ‘NOUR’. Aucune personne n’a le droit de la reproduire ou le diffuser en externe sauf pour les organismes tièrce partie

SOCIETE TUNISIENNE DE L'ACCUMULATEUR ‘NOUR’


	Ce document est la propriété exclusive de la Société Tunisienne de l’Accumulateur ‘NOUR’. Aucune personne n’a le droit de la reproduire ou le diffuser en externe sauf pour les organismes tièrce partie

SOCIETE TUNISIENNE DE L'ACCUMULATEUR ‘NOUR’



[image: image1.png]_1076135749.doc
[image: image1.png]X

Batteries








