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1- Objet :

Décrire une méthode rapide de dosage du plomb des scories.
2- Domaine d’application :

Cette instruction est appliquée dans la fonderie.
3- Référence :

Internes.
4- Vocabulaire, abréviation et terminologie :

Na2CO3 : Carbonate de Sodium
Na : Sodium
K : Potassium                                                                                                                                                                                          
Noah : Soude

Pb : Plomb

5- Description :

PRINCIPE :
Le plomb des scories est chauffé jusqu'à la température de fusion puis refroidi et pesé.

FONDANT :
                        Na2CO3: 30 g

                        Borax                   : 15 g tétraborate de Na

                        Crème de tartre    : 10 g  hydrogénotartrate de K ou tétraborate de K

                        Couverture           : 50 g (25 g Na2CO3  +  25 g borax)  (1)

PRISE D’ESSAI :
                        50 g de scories

MODE OPERATOIRE :
- Porter le creuset de fer au rouge dans un four à coke

- Mettre 50 g scories  +  30 g  Na2CO3  +  15 g borax + 10 g crème de tartre ou :

- 50 g de scories + 3,65 g d’acide tartrique + 1,35 g NaOH  dans un cornet en papier.   
- Déposer ce mélange dans le creuset.

- Le couvrir avec 50 g de couverture (1) 

- Laisser le creuset dans le four jusqu'à ce que la surface de la fusion devienne calme

- Enlever le creuset du four et faire décanter en le secouant à l'aide d'une pince

- Verser avec précaution la scorie pauvre formée en prenant soin de ne pas couler le 

   Plomb.

- Rassembler le plomb décanté et le verser dans une petite lingotière.

- Laisser refroidir et peser la pastille de plomb. Soit P son poids

RESULTAT :
          Poids de la pastille de plomb  x 2  =  % Pb 



% Pb =  P  x  2

La scorie ne doit pas titrer plus que 7% de plomb. Si le titre est supérieur à 7%, la scorie est recyclée.
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