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1- Objet :

Définir la méthode à suivre pour la production du plomb doux.
2- Domaine d’application :

Cette instruction est appliquée dans la zone Fonderie.
3- Références :

Internes
4- Vocabulaire, abréviation et terminologie :

RAS.
5- Description :

5-1 Ecumage :
5-1-1  Chauffer la charge du creuset jusqu'à 400°C (±10).
5-1-2  Ajouter 1 kg de brai.

5-1-3  Laisser le mélangeur fonctionnel jusqu'à obtenir une poudre noire sèche.

5-1-4  Faire l’écumage 

5-1-5 Prélever un échantillon pour analyse au laboratoire : Assurer que la teneur en étain (Sn) est supérieure à 0.08%.
5-2 Décuivrage :
 5-2-1   Refroidir le creuset jusqu'à 340°C (±10).

5-2-2 Ajouter le soufre + brai 
5-2-3  Laisser le mélangeur fonctionnel jusqu'à obtenir une poudre noire sèche.

5-2-4 Faire l’écumage
5-2-5 Prélever un échantillon pour analyse au laboratoire : Si la teneur en cuivre (Cu) supérieur à 0.001, refaire les étapes 5-2-2, 5-2-3, 5-2-4.

Remarque :

Le  nombre des opérations de décuivrage est déterminé par le responsable fonderie suivant la teneur résiduelle en cuivre.

5-3 Brassage : 
5-3-1 Porter la température du creuset à 480°C (±10).

Selon la teneur en antimoine, le responsable fonderie détermine le nombre de fois des opérations de brassage. 

Méthode de brassage 

5-3-2 Ajouter la soude (NaOH).

5-3-3 Laisser la soude se mélange pendant quelques munîtes.

5-3-4 Ajouter le nitrate de façon la quantité de soude est égale le double de la quantité        nitrate  

5-3-5 Laisser le mélangeur fonctionnel jusqu'à obtenir une poudre jaunâtre sèche.

            5-3-6  Ecumer.
            5-3-7 Prélever un échantillon pour analyse au laboratoire : Si la teneur en étain (Sb) supérieur à 0.001, refaire les étapes 5-3-2, 5-3-3, 5-3-4, 5-3-5, 5-3-6, 5-3-7.
Remarque :

· Les caissons des écumes sont isolés à part et seront recyclés dans le four rotatif.
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