1- Objet :

Définir la méthode à suivre pour la production du plomb calcium (PbCa+/-).

2- Domaine d’application :

Cette instruction est appliquée dans la zone Fonderie.

3- Références :

Internes

4- Vocabulaire, abréviation et terminologie :

RAS.

5- Description :

Méthode d’ajout d’étain

  - Si l’analyse du plomb doux est conforme suivant la gamme de fabrication, Pomper le plomb du creuset N°1 vers le creuset N°2.

  - Porter la température du creuset N°2 à 500°C (±5°C).

  - Ajouter l’étain

  - Après deux minutes au minimum, lancer le mélangeur fonctionnel durant 5min.

  - Prélever un échantillon pour l’analyse au laboratoire : Si la teneur en étain (Sn) attient 1% à 1.05% pour le PbCa+ et 0.3% à 0.35% pour le PbCa- en passe à les étapes suivantes, si non en refaire les étapes 5-3,5-4 et 5-5.

Méthode d’ajout du calcium et d’aluminium

  - Porter la température du creuset N°1 à 620°C (±5°C).

  - Emballer le calcium en papier kraft.

  - Lancer le mélangeur fonctionnel et jetter le calcium emballé dans les turbulences formées.

  - Après 15 min, ajouter l’aluminium et lancer le mélangeur fonctionnel durant 15 min.

  - Prélever un échantillon pour l’analyse au laboratoire : Si la teneur en calcium (%Ca) attient 0.015% à 0.020% pour le PbCa+ et le PbCa- ainsi, Si la teneur en aluminium (%Al) attient 0.09% à 0.10% pour le PbCa+ et 0.11% à 0.13% pour le PbCa- en passe à l’opération de lingotage, si non en refaire les étapes 5-7,5-8 et 5-9.

Remarque :

- La quantité de l’étain à ajouter est déterminée par le responsable fonderie suivant le teneur souhaité.

- La quantité du calcium et de l’aluminium à ajouter est déterminée par le responsable fonderie suivant le teneur souhaité.

- Le retour déchet process STRIP/PUNCHING est chargé dans le creuset N°2 avant l’opération de l’ajout de l’étain et suit par une opération d’écumage.