1- Objet :

Définir la méthode à suivre pour la production du PbSb3%.

2- Domaine d’application :

Cette instruction est appliquée dans la zone Fonderie.

3- Références :

Internes

4- Vocabulaire, abréviation et terminologie :

RAS.

5- Description :

  - Ecumage :

    - Chauffer la charge du creuset jusqu'à 400°C (±10).

    - Ajouter 1 kg de brai.

    - Laisser le mélangeur fonctionnel jusqu'à obtenir une poudre noire sèche.

    - Faire l’écumage

    - Prélever un échantillon pour l’analyse au laboratoire : Assurer que la teneur en étain (Sn) est supérieure à 0.08%.

Remarque :

- Après l’opération d’écumage, si la teneur en étain inferieur à 0.08% : en passe à une opération de correction de l’étain.

5-2 Décuivrage :

5-2-1   Refroidir le creuset jusqu'à 340°C (±10).

    - Ajouter le soufre + brai

    - Laisser le mélangeur fonctionnel jusqu'à obtenir une poudre noire sèche.

    - Faire l’écumage

    - Prélever un échantillon pour l’analyse au laboratoire : Si la teneur en cuivre (Cu) supérieur à 0.025%, refaire les étapes 5-2-2, 5-2-3, 5-2-4.

Remarque :

Le  nombre des opérations de décuivrage est déterminé par le responsable fonderie suivant la teneur résiduelle en cuivre.

Selon la teneur en antimoine :

- Si la teneur en antimoine supérieur 1.8%, en passe à l’opération de brassage.

- Si la teneur en antimoine inférieur 1.65%, en passe à l’opération de la correction.

  - Brassage :

5-3-1 Porter la température du creuset à 480°C.

Selon la teneur en antimoine, la teneur en étain et la teneur en arsenic, le responsable fonderie détermine le nombre de fois des opérations de brassage.

Méthode de brassage

5-3-2 Ajouter la soude (NaOH).

5-3-3 Laisser la soude se mélange pendant quelques secondes.

5-3-4 Ajouter le nitrate de façon la quantité de soude est égale le double de la quantité nitrate

    - Laisser le mélangeur fonctionnel jusqu'à obtenir une poudre jaunâtre sèche.

    - Ecumer.

    - Prélever un échantillon pour analyse au laboratoire :

- Si la teneur en antimoine (%Sb) supérieur à 3.5% en refaire les étapes 5-3-2, 5-3-3, 5-3-4, 5-3-5, 5-3-6 et 5-3-7.

- Si la teneur en étain (%Sn) supérieur à 0.29 % en refaire les étapes 5-3-2, 5-3-3, 5-3-4, 5-3-5, 5-3-6 et 5-3-7.

- Si la teneur en arsenic (%As) supérieur à 0.29 % en refaire les étapes 5-3-2, 5-3-3, 5-3-4, 5-3-5, 5-3-6 et 5-3-7.

Remarque :

- Durant toutes les opérations de brassage, la température doit être comprise entre 480°C (±10).

- Les caissons des écumes sont isolés à part et seront recyclés dans le four rotatif.

  - Correction

Méthode d’ajout du sélénium

5-1 Porter la température du creuset à 480°C (±10°C).

  - Emballer le sélénium en papier aluminium.

  - Lancer le mélangeur fonctionnel et jetter le sélénium emballé dans les turbulences formées.

  - Prélever un échantillon pour l’analyse au laboratoire : Si la teneur en étain (Se) attient 0.010% à 0.015% en passe à les étapes suivantes, si non en refaire les étapes 5-2,5-3 et 5-4.

Méthode d’ajout de l’étain, de l’antimoine et de l’arsenic

  - Ajouter l’étain.

  - Après 5 min, ajouter l’antimoine.

  - Après 5 min, ajouter l’arsenic.

  - Après cinq minutes au minimum, lancer le mélangeur fonctionnel durant 5min.

  - Prélever un échantillon pour l’analyse au laboratoire :

- Si la teneur en antimoine (%Sb) attient 3.3% à 3.5% si non en refaire les étapes 5-5,5-8.

- Si la teneur en étain (%Sn) attient 0.27% à 0.29% si non en refaire les étapes 5-6,5-8.

- Si la teneur en arsenic (%As) attient 0.11% à 0.13% si non en refaire les étapes 5-7,5-8 et en passe à l’opération de lingotage.

Remarque :

- La quantité de l’étain, de l’antimoine et de l’arsenic à ajouter est déterminée par le responsable fonderie suivant le teneur souhaité.

- La quantité du sélénium à ajouter est déterminée par le responsable fonderie suivant le teneur souhaité.

Le retour déchet process wirtez est chargé dans le creuset N°3 avant l’étape de correction et suit par une opération d’écumage.