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	Opération : Lingotage 


	Produit : 
Plomb allié lingoté
	Référence : PbSb 3.2, PbSb1.7,

Pb-Ca (+), Pb-Ca (-), Pb doux , 

Pb Ca Wirtz

	Machine : Creusets Lingotage  


	
	


1- Paramètres de fabrication :

	Paramètres
	Pb Sb 3.2
	PbSb1.7
	Pb-Ca (+)
	Pb-Ca (-)
	Pb doux
	Pb Ca Wirtz

	2 – T°C de fusion
	400°C ( 5°C
	400°C ( 5°C
	-
	-
	-
	-

	3- T° C décuivrage
	340 ( 10°C
	340 ( 10°C
	340 ( 10°C
	340 ( 10°C
	340 ( 10°C
	340 ( 10°C

	4- T°C brassage
	480 ( 10°C
	480 ( 10°C
	480 ( 10°C
	480( 10°C
	480 ( 10°C
	480 ( 10°C

	5 – T°C ajout étain
	400°C ( 5°C
	400°C ( 5°C
	500°C ( 5°C
	500°C ( 5°C
	-
	500°C ( 5°C

	6 – T°C ajout Arsenic
	400°C ( 5°C
	400°C ( 5°C
	-
	-
	-
	-

	7 – T°C ajout Antimoine
	400°C ( 5°C
	400°C ( 5°C
	-
	-
	-
	-

	8 – T°C ajout Sélénium
	-
	480°C ( 5°C
	-
	-
	-
	-

	9- T°C ajout Aluminium
	-
	-
	620°C ( 5°C
	620°C ( 5°C
	-
	620°C ( 5°C

	10-T°C ajout Calcium
	-
	-
	630°C ( 5°C
	630°C ( 5°C
	-
	630°C ( 5°C

	11-T°C de lingotage
	400°C( 5°C
	400°C ( 5°C
	600°C ( 5°C
	600°C ( 5°C
	400°C ( 5°C
	600°C ( 5°C


Remarque :   Agitation après ajout  Se de 15 min.  
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2- Caractéristiques produits :
	Composition
	PbSb 3.2
	PbSb 1.7
	Pb-Ca (+)
	Pb-Ca (-)
	Pb doux


	Pb Ca Wirtz

	%  Sb
	3.3 % à 3.5 % ( 0.01
	1.65 % à 1.80 % (0.01
	≤ 0.001 %
	≤ 0.001 %
	≤ 0.001 %
	≤  0.001 %

	% Sn
	0.27 % à 0.29 %(0.01
	0.09 % à 0.11 %(0.01
	1 % à 1.05 %(0.01
	0.30 % à 0.35 %(0.01
	≤ 0.001 %
	0.55 à 0.65 % (0.01

	% As
	0.11 % à 0.13 %(0.01
	0.13 % à 0.15 %(0.01
	≤ 0.001 %
	≤ 0.001 %
	≤ 0.001 %
	≤0.001 %

	% Se
	-
	0.024 % à 0.030 % (0.001
	-
	-
	-
	-

	%Al
	≤ 0.001 %
	≤ 0.001 %
	0.015 % à 0.020 % (0.001
	0.015 % à 0.020 %(0.001
	≤ 0.001 %
	≤0.015 %

	% Ca
	≤ 0.001 %
	≤ 0.001 %
	0.09 % à 0.10 %(0.01
	0.10 % à 0.11 %(0.01
	≤ 0.001 %
	≤0.10 à  0.12 % (0.01

	% Cu


	≤ 0.025 %
	≤0.025%
	≤ 0.002 %
	≤ 0.002 %
	≤ 0.001 %
	≤ 0.001 %

	% Fe


	≤ 0.002 %
	≤ 0.002 %
	≤ 0.002 %
	≤ 0.002 %
	≤ 0.002%
	≤0.002  %

	Poids de lingotage


	26 à 28 Kg


3- Marquage des Lingots :
Marquage couleur avec de la peinture conformément au tableau suivant :

	Type d’alliage


	Couleur marquage
	Destination

	Pb Sb 3.2
	Jaune
	COS

	PbSb1.7
	Blanc
	Grilles

	Pb-Ca (+)
	Rouge
	Grilles/ Strip

	Pb-Ca (-)
	Vert
	Grilles/ Strip

	Pb doux
	Bleu
	Oxyde

	Pb Ca Wirtz
	Orangé
	Grilles


	
	Emetteur
	Approbateur
	Visa qualité

	Nom et Prénom
	
	
	

	Signature
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